箱式电阻炉使用规则

主要技术参数：

|  | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 千瓦 | 2.5 | 4 |
| 额定电压 | 伏 | 220 | 220 |
| 相数 | 相 | 单 | 单 |
| 额定温度 | ℃ | 1000 | 1000 |
| 加热元件接法 |  | -- | 并联 |
| 空炉升温时间 | 分 | ≤50 | ≤60 |
| 空炉损耗功率 | 千瓦 | ≤0.8 | ≤1.2 |
| 炉温均匀性 | ℃ | ≤15 | ≤15 |
| 炉膛尺寸 | 毫米 |  |  |
| 长 |  | 200 | 300 |
| 宽 |  | 120 | 200 |
| 高 |  | 80 | 120 |

使用规则：

1．电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。

2．禁止向炉膛内直接灌注各种液体及熔解金属。

3．及时清除炉膛内的铁屑、氧化物，以保证炉膛内的清洁。

操作步骤：

1．打开电源开关；

2．设定所需加热温度；

3．待炉内实际温度达到设定温度时，切断电源，打开炉门，装入工件；

4．关闭炉门，打开电源开关，到温后开始保温计时；

5．加热保温完毕后，切断电源取出工件。

# Text boxes

技术数据

电炉型号