机械工程材料学

实验指导书

河南科技大学

工程材料实验教学中心

绪 论

《机械工程材料学》是面向机械类各专业的一门必修技术基础课。本课程的任务是从机械工程材料的应用角度出发，阐明机械工程材料的基本理论；了解材料的化学成分、加工工艺、组织结构与性能之间的关系；介绍常用机械工程材料及应用等基本知识。本课程的目的是使学生通过该课程的学习，在掌握机械工程材料的基本理论及基本知识的基础上，具备根据机械零件的使用条件和性能要求，对机械零件进行正确选材、合理制定零件加工工艺路线及工艺规范的初步能力。

近些年来，由于学科调整、专业改造、教学计划变更等原因，使得该课程的实验教学环节减弱，严重制约了教学质量的提高。材料科学是一门实验科学，实验对培养学生的作用尤为重要。所以，针对该课程实验教学中存在的问题，从教学计划、教学方法、实验内容、方法及实验过程等方面进行了改革，开设了大型综合性实验。

本课程开设两个实验项目：金相分析综合实验、金属材料及热处理综合性实验。金相分析综合实验主要是了解普通金相显微镜的机械与光路系统；操作显微镜，熟练掌握聚焦方法，并了解孔径光栏、视场光栏和滤光片的作用；熟悉物镜、目镜上的参数标志并合理选配物镜和目镜；观察金相试样，分析其组织特征。掌握金相试样的取样部位和方法；机械磨制和手工磨制、抛光、浸蚀技术，浸蚀剂的选择和配制。按粗磨、细磨、机械抛光、浸蚀的步骤制备金相试样；对比观察浸蚀前后试样的金相形貌，进一步理解材料显微组织的概念。金属材料及热处理综合性实验要求学生运用已学过的《机械工程材料学》基本理论知识并参考相关资料，依据设定的实验题目（即最终室温组织要求），在对其进行综合分析的基础上，进行正确选材、合理制订热处理工艺规范和实施路线、选择热处理加热设备、冷却介质、冷却方法和硬度检测等设备；并要求学生亲自动手独立完成热处理淬火和回火的操作、硬度测试、金相试样制备、组织观察与分析、显微组织数码摄影及图像处理和电子实验报告等过程。

目 录

实验一 金相分析综合实验………………………………………………	1

实验二 金属材料及热处理综合实验……………………………………	18

附录1 金相分析综合实验实验报告……………………………………	24

附录2 金属材料及热处理综合实验实验报告…………………………	25

附录3 热处理工艺规范拟定概述………………………………………	28

实验一  金相分析综合实验

一、实验目的

掌握金相试样的取样部位、方法，机械磨制和手工磨制、抛光、浸蚀技术，浸蚀剂的选择和配制。按粗磨、细磨、机械抛光、浸蚀的步骤制备金相试样；对比观察浸蚀前后试样的金相形貌，进一步理解材料显微组织的概念。

观察普通金相显微镜的机械与光路系统；操作显微镜，熟练掌握聚焦方法，了解孔径光栏、视场光栏和滤光片的作用；熟悉物镜、目镜上的参数标志并合理选配物镜和目镜；观察金相试样，分析其组织特征。

掌握金相显微数码摄影基本方法和技能。

二、实验内容

1．金相试样的制备；

2．显微镜的结构、原理与使用；

3．金相显微数码摄影技术及显微组织分析。

三、实验内容概述

（一）金相试样的制备

1. 金相试样的切取

（1）取样的部位

应具有代表性，即根据被检验金属材料或零件的特点、加工工艺及研究目的进行选择。如：研究失效零件的失效原因时，应在其失效部位处及距失效部位较远处分别取样，以便从两者对比中找出缺陷及失效原因。如图1—图4所示。

图1 轴上对比取样       图2 失效部位取样    图3 长裂纹处取样     图4 淬火裂纹取样

研究热处理后的零件时，应根据零件的形状、热处理工艺类型及研究的目的等来确定取样的部位。如图5—图8所示。

研究供应态轧制材料时，如研究钢中非金属夹杂物的分布，材料表层脱碳等应在垂直轧制方向上截取横向试样；若要研究钢中夹杂物的形状、类型，材料的形变程度、晶粒拉长的程度、带状组织等，应在平行于轧制方向上截取纵向试样。如图9和图10所示。

图5螺栓类零件取样  图6 环圈类零件取样     图7 轴类零件取样       图8 齿轮类取样

a)直径或边长>30mm圆或方钢     b)厚度≤30mm的钢板、带钢、扁钢        c)钢管

图9 钢中非金属夹杂物取样部位示意图

正确     不正确

（a）圆钢取样               （b）扁钢取样                  （c）管材取样

图10 钢材脱碳层取样部位示意图

研究铸件时，可从随铸件一起浇注的性能试样上或从铸件上直接取样，如图11。而不允许直接从铸件的浇口或冒口上取样，如图12所示。研究锻件时，应从其表面至心部切取，所取截面分为纵向和横向截面两种。如图13、14所示。

图11 从铸件上取样                                 图12 铸件错误取样

1铸件 2冒口 3浇道

图13 锻件纵截面取样的检查项目                 图14 锻件横截面取样的检查项目

1表面折叠 2碳化物分布 3横向裂纹               1夹杂物分布 2组织及晶粒大小

4变形晶粒 5夹杂物 6带状组织                   3表面氧化脱碳 4心部表面缺陷

（2）试样的截取方法

截取时应保证不使试样观察面的金相组织发生变化。软材料（硬度低于30HRC）可用锯、车、铣、刨等方法截取，如图15所示；硬材料（硬度大于30HRC）可用水冷式砂轮切片机（图16）、钼丝切割机等方法截取；硬而脆的材料（如白口铁），也可锤击法获得。

图15 锯割取样位置的确定                       图16 Q-2型金相试样切割机

（3）试样的尺寸

试样的尺寸，一般可取高度为10~20mm，圆柱形试样直径为15~20mm；方形试样边长为15~25mm最为合适。过大过小、过高过矮，都将为磨制和检验操作带来不便和困难。

2.金相试样的镶嵌

当试样尺寸过于细小，如丝、带、片、管等，或形状极不规则，或需检测表层组织的试样，不便于磨制抛光或避免倒角时，就必须先把它们镶嵌起来。镶嵌的方法有塑料（热、冷）镶嵌法和机械镶嵌法等。塑料热镶嵌法用的镶嵌机如图17所示。机械镶嵌法如图18所示。常用的热镶嵌材料见表1。常用的冷镶嵌材料的配方见表2。

图17 XQ-2型金相试样镶嵌机                图18  金相试样机械镶嵌方法

1面板 2温度选择 3加热指示

4压力指示5盖板 6旋转手轮

7保温指示 8加压手轮9电源开关

表1  常用热镶嵌材料的主要性能

| 材料 | 成 形 材 料 | 加热变形温度 ℃ | 热膨胀系数1/℃ ×10-5 | 化学稳定性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加 热 | 冷 却 |  |  |  |
|  | 温度/℃ | 压力 /N | 时间/min | 温度 /℃ | 压力 /N | 时间 /min |  |  |  |
| 酚醛 塑料 | 135～170 | 1702～29 | 5～12 |  | 140 | 3.0～4.5 | 被强酸碱腐蚀 |
| 有机 玻璃 | 140～165 | 17.2～29 | 6 | 75～85 | 极大 | 6～7 | 65 | 3～9 | 被强酸和某些溶剂腐蚀 |

表2 常用冷镶嵌硬化树脂配方

| 原 料 | 用量/g | 固化时间/h | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 618环氧树脂 邻苯二甲酸二酊脂 二乙烯三胺（或乙二胺） | 100 15 10 | 室温：24 60℃：4～6 | 镶嵌较软或中等硬度的金属材料 |
| 618环氧树脂 邻苯二甲酸二酊脂 二乙醇胺 | 100 15 12～14 | 室温：24 120℃：10 150℃：4～6 | 固化温度较高，收缩小，适宜镶嵌形状复杂的小孔或裂纹等试样 |
| 6101环氧树脂 邻苯二甲酸二酊脂 间苯二胺 碳化硅粉或氧化铝粉 （粒度尺寸为40μm） | 100 15 15 适量 | 室温：24 80℃：6～8 | 镶嵌硬度高的试样或氮化层试样。添充料的微粉可根据需要调整比例 |

3.金相试样的磨制

试样选妥、切好或镶好后，下一道工序是磨制。其目的是使检验面获得初步的平整和光滑，为试样的抛光作好准备。磨制可分为粗磨和细磨两步。

（1）粗磨

粗磨是指在砂轮机上用砂轮磨制。用砂轮的抡周把试样的棱角摸掉（需要保留棱角的除外，如脱碳层、渗碳层等检验用试样），以免以后细磨和抛光时划破手指或损伤设备。在砂轮的侧面将检验面大致磨平。在砂轮机上磨制时应注意如下问题：

1）人应站在砂轮机的侧面（如图19），用手捏紧试样，握持试样手姿如图20所示。使试样磨面平行接触砂轮的侧面（如图21），均匀加力但不可过大，以免产生金属变形层，给以后细磨和抛光带来困难。

图19 砂轮机操作者安全站立位置                图20 握持试样手姿

（a）正确          （b）不正确（局部磨成斜面）    （c）不正确（磨面成弧面）

图21 砂轮磨削手持试样工作示意图

2）磨制淬火试样时，应随时在水中冷却，以防磨面局部过热，发生组织变化而造成假象。

3）磨制过程中试样应沿砂轮径向移动，以免将砂轮磨下一道坑。

粗磨结束后应用水冲洗试样，以防砂粒带到下一道细磨工序中。

（2）细磨

细磨的目的是消除粗磨时产生的较深的磨痕并为抛光作好准备。细磨一般在由粗到细的3～6种金相砂纸上进行。砂纸上的磨削材料一般是金刚砂（碳化硅）或氧化铝粉。目前我校常用的是240＃、400＃、500＃、600＃、800＃和1000＃6种水砂纸。

细磨有手工和机械磨制两种。

手工磨制是将砂纸平铺在玻璃板上，左手按住砂纸，右手握紧试样（手握持试样姿势如图22所示），磨面朝下与砂纸接触，均匀加力向前推进，试样退回时抬起不与砂纸接触，见图23所示。如此往复进行直至旧的磨痕去掉，而在整个磨面上产生方向一致且不间断的新磨痕为止。

图22 手工细磨试样手持姿势

a)长试样的手持姿势；   b）截面较大的高试样手持姿势；  c）截面较大的扁试样手持姿势；

d）截面较大的方锥状试样手持姿势；e）小圆片状试样手持姿势；f）小薄片状试样手持姿势；

g）扁圆形试样手持姿势；    h）大截面环形试样手持姿势；     i）薄壁壳状试样手持姿势；

j）热镶嵌试样手持姿势；  k）板式试样夹具的手持姿势；   l）大圆环状试样夹具的手持姿势。

在第一道砂纸上磨好后，试样用水冲洗、擦干，与原有磨痕方向转90°放在第二道砂纸上再磨，当整个磨面上产生新的方向一致、不间断的磨痕时将试样再转90°放在第三道砂纸上再磨。照此办法直至3～6种砂纸磨完。

手工细磨时，在往复推磨过程中，持试样的手腕应始终保持一个正确姿势，以胳臂和前臂带动手腕作往返推动。推磨时试样应保持直线运动，同时手腕也须保持在同一水平直线上作往返运动（如图23所示），以便获得一个平整的磨面。若在磨制过程中手腕过分上抬或下压（如图24所示），或不按图23那样单向操作磨制，将使磨面前端或后端受压力过重，结果造成磨面局部倾斜。如果在磨制过程中，时而上抬、时而下压，则将使试样磨成一个圆弧形或不规则形的磨面（如图25所示）。若出现这种情况，必须返回到用较粗的砂纸将其重新磨成一个平面，再逐道细磨。

图23 单向磨制操作         图24 磨制过程手腕动作                图25 磨面质量

3.金相试样的抛光

抛光的目的是消除细磨时的微细磨痕，使磨面呈光亮无疵的镜面，并保证磨面无金属流动变形和扰乱层、夹杂、脱落以及麻点形成等缺陷。抛光质量的优劣将直接影响到金相检验的结果，因此，抛光在试样制备过程中是十分重要的。

抛光方法有机械抛光、电解抛光和化学抛光三种，最常用的是机械抛光。机械抛光常用的设备有单盘P-1型和双盘P-2型，如图26。二者的基本结构相同，主要由电动机1、塑料盘2、抛光盘3、抛光织物4、套紧圈5、抛光罩6、电动机开关盒7和底座或支架、工作台面及抛光盘盖等组成，如图27所示。这两种型号抛光机的转速均固定为1340r/min。

P-1型               P-2型

图26 金相试样抛光机                     图27  P-2型金相试样抛光机结构

常用的抛光织物（又称为抛光布）有：细帆布、毛呢布、丝绒、绸缎等天然织物及各种人造织物，如尼龙、人造混纺织物、人造羊皮等。其主要作用是容纳和支持抛光剂，并在旋转中带动抛光剂对试样磨面施以抛光。

抛光磨料常用的有：人造金刚石研磨膏、三氧化二铬（Cr2O3）、三氧化二铝（Al2O3）、氧化镁（MgO）和氧化铁（Fe3O4）微粉等。其中Cr2O3粉（绿色）、Al2O3粉（白色）磨料常用来抛光硬度较高的钢铁材料试样有较好的抛光效果；MgO（白色）粉常用于抛光铝、镁极其合金等软材料试样效果很好；Fe3O4（红色）粉常用于钢铁和铸铁试样抛光；人造金刚石研磨膏是目前应用最多的抛光磨料，常用的是W1、W2.5、W5等粗细的研磨膏。W1大多用于抛光软性材料，W5用于抛光硬性材料，而W2.5的适用范围较广。人造金刚石研磨膏具有抛光效率高、软硬材料皆适用，且使用方便等优点，但价格较贵。

机械抛光操作时应注意事项：

1）上述各种抛光粉都需用蒸馏水（条件限制时也可用清洁的自来水）调配成悬浮液才能使用。

2）抛光时将抛光液倒在抛光盘中心区（如图28a），注意：每次添加量不必过多，因他不会提高抛光效率，且会造成不必要的浪费。

3）象磨光试样那样握持试样，并需将磨痕的方向与抛光盘转动方向相垂直，以利于抛光及进行抛光质量检查。然后，首先把磨面轻压在抛光盘的中心区，接触平稳后施力适度且均匀，随后沿盘径向作往返缓慢移动（图28b），抛光过程中要不断向盘中心加水（图28c），抛光的同时要使试样作自身转动（图28d），以免出现甩尾缺陷和沾污现象（图29）。经数分钟抛光后，提起仔细观察抛光面，至表面完全没有磨痕，成为一个均匀的光亮平整表面（即镜面）时，抛光结束。注意：抛光时施加压力不可过大，以免产生变形层。若抛光时间过长，试样表面易出现麻点。试样抛光时抛光布若太干、压力过大、速度太快，由于摩擦热使抛光面温升造成过热而导致表面局部出现氧化色或严重沾污，甚至使试样表层组织形态出现假相，从而影响对金相组织的检查。

a）添加抛光液状态            b）初期抛光状态      c）抛光过程中向中心加水

d）抛光时的试样转动            e）抛光末期精抛状态

图28 金相试样手工抛光操作过程示意图

4）抛光合格的试样应用水冲洗干净（图30）并用热吹风机吹干（图31）。

a)甩尾现象        b)沾污现象

图29  抛光缺陷            图30 抛光后用水清洗          图31 热风机吹干

4.金相试样显微组织的显示方法

除观察试样中某些非金属夹杂及铸铁中的石墨等外，金相试样磨面经抛光后，一般还要用化学、物理等方法进行组织显示才能观察。

化学浸蚀是利用化学浸蚀剂，在试样表面发生化学溶解过程或是构成为电池的电化学过程来显示出金属的组织。其原理是利用试剂对金属试样中各相或组织的浸蚀速度、着色能力不同，在抛光面上呈现出高低不平的峰谷及色泽的差异，在可见光的垂直照射下，对光线的吸收和反射不同，从而显示出各种明暗不同的组织来。

以纯金属或单相合金为例，由于晶粒位向不同，暴露在一个磨面上的不同晶粒表面的光学性能和化学稳定性亦有差别，因而各晶粒被浸蚀的程度亦不同，对光线反射的能力亦不同， 因而在显微镜下表现为不同的亮度。由于晶界上原子排列的规律性差，具有较高的自有能，故晶界处在浸蚀剂作用下较易浸蚀而呈凹槽，对光线产生漫射，因而在显微镜下呈暗黑色的线条，如图32（a），金属及单相合金化学腐蚀前后的情况如图32（b）。

二相合金或多相合金的浸蚀主要是一个电化腐蚀过程。两各组成相具有不同的电位，在浸蚀剂（即电解液）中，形成极多的微小的局部电池。较高负电位的一相成为阳极，被迅速溶入电解溶液中，逐渐凹下去，而较高正电位的另一相成为阴极，保持原光滑平面，在显微镜下可清楚显示出两相（如图33）。

未浸蚀                 晶界浸蚀

图32（a）晶界对光线的漫射              图32（b）金属及单相合金化学腐蚀的情况

a）Sn-Sb合金               b）珠光体组织

图33两相合金腐蚀的情况

化学浸蚀需用的设备主要有通风柜、配制浸蚀剂用的0.1g精度级的托盘天平、量杯、量筒、玻璃搅拌棒、竹夹子、热吹风机、以及加热试剂用的加热炉等。所需材料主要有配制浸试剂用的各种类型的酸、碱、盐的酒精、水或油的溶液（所用药品必须属于“分析纯”级）及辅助材料，如脱脂棉、试剂过滤纸、蒸馏水、无水乙醇（酒精）等。

根据试样的材料和组织状态，参照有关试剂手册中介绍的试剂配方，选择一种合适的浸试剂进行浸蚀（钢铁一般用4％硝酸酒精溶液）。常用的浸蚀方法有浸蚀和擦蚀两种。

1）浸蚀法：将试样抛光面向上放在工作台上，用竹夹子把试样夹稳，整体浸入蚀剂中并在蚀剂中作缓慢而轻微的晃动，晃动时须注意：不能使试样受蚀面露出液面，以免受蚀面浸蚀不均匀，如图34。浸蚀一定时间（时间长短由试样材料及组织，浸蚀剂性质、浓度及其温度，环境温度等因素而定）后，提出试样仔细观察抛光表面，若金属光泽仍很明显，则表明受蚀轻微或未受浸蚀，应将继续浸蚀，直到试样抛光表面基本上失去金属光泽，即可停止浸蚀，将试样取出。并立即用清水（如自来水）冲洗，如图35。冲洗时受浸面应对着流水，以迅速、彻底的将残留在试样磨面上的浸蚀剂冲净。特别是当试样磨面上有裂纹、疏松和孔洞时，水冲洗更应彻底，以免该处残留的浸蚀剂事后会泛到试面上来，造成裂纹、孔洞周围局部加深浸蚀，使整个试面受蚀不均而影响观察与分析。试样冲洗干净后，应立即喷淋无水酒精，以免留下水迹。随后用吸水纸（过滤纸）吸干并迅速用热吹风机将试样整体吹干，如图36。如果裂纹、孔洞较深、较粗，可在水冲后将试样放入无水酒精中浸泡数分钟后再取出用热风机吹干，可避免水迹污染试样表面。

图34 试样浸蚀操作                  图35 水清洗          图36 热风机吹干

浸蚀质量检查包括眼睛观查和显微镜检查。首先用眼睛观查，试面上受蚀后色泽均匀（一般试面上失去金属光泽就浸蚀适度了），没有明显的花斑、水迹等即为合格。由于浸蚀后的试面色泽与组织有很大关系，需凭经验来掌握，因此浸蚀程度主要靠显微镜检查为准。在显微镜放大100倍或400倍下观察，正常浸蚀、欠浸蚀和过浸蚀的组织形貌特征，如图37所示。

铁素体组织              回火索氏体组织

图37 正常浸蚀（上）与欠浸蚀（下）的组织示意图

2)擦蚀法：用竹夹子夹取蘸有浸蚀剂的脱脂棉球，轻轻擦拭已抛光后的试面，直到试面失去金属光泽为止。这样可以更好的控制浸蚀程度，并可将附着在抛光面上的腐蚀产物擦掉，使浸蚀连续正常进行。试样浸蚀好后，后续的操作步骤同前述。

(二)光学金相显微镜的原理、结构及使用

显微分析是金属材料科学的一个很重要的研究方法，它可以观察及研究金属中用宏观分析方法无法观察到的组织细节及缺陷。金相显微镜就是进行显微分析的主要工具。光学金相显微镜的种类繁多，目前一般厂矿院校常用的光学金相显微镜有台式、立式和卧式等。

1.光学金相显微镜的放大成象原理及结构

光学金相显微镜放大成象基本原理如图38所示。

图38 显微镜放大成象原理示意图

由图38可知，显微镜的放大作用由物镜和目镜共同完成。物体AB位于物镜的焦点F1以外，经物镜放大成为倒立的实象A1B1，这一实象恰巧落在目镜的焦点F2以内，最后由目镜再次放大为一个虚象A2B2，人们在观察组织时所见到的象就是经物镜、目镜两次放大，在距人眼约250mm明视距离处形成的虚象。

由图38可知：物镜的放大倍数M 物=A1B1/AB；目镜的放大倍数M 目=A2B2/AB，显微镜的总放大倍数M等于物镜放大倍数和目镜放大倍数的相乘积，即：M=M 物×M 目。目前普通光学金相显微镜有效放大倍数为1600～2000倍。

另外，参照图38，如果忽略AB与F1、A1B1与F2间距，依相似三角形定理可求出：M物= A1B1/AB=F1F2/F1O=Δ/f物，式中Δ为光学镜筒长度，f物为物镜焦距。因光学镜筒长度为定值，可见物镜放大倍数越高，物镜的焦距越短，物镜离物体越近。

本校实验教学用的倒立式光学金相显微镜有XJ-16B型、XJP-3A型和4XB型，如图39所示。其构造一般包括光学（放大）系统、光路（照明）系统和机械系统三部分。其中放大系统是显微镜的关键部分。

光学系统：包括物镜、目镜和其他一些光学零件如透镜、平面镜和棱镜等，起放大作用的是物镜和目镜。利用几何光学原理对显微镜的放大成象过程上面已作了分析。一般台式显微镜有三只物镜：10X、40（45）X和100X；三只目镜：5X、10X和15X。

光路（照明）系统：该系统由光源、透镜、光圈和滤色片组成。光源常用6伏15W的白炽灯，在光源前方装有聚光镜、平面镜和棱镜用以改变光程，滤色片用来减弱色象差，孔径光圈和视场光圈用以调节视域的清晰度和视场的大小。

XJ-16B型                                       4XB型

图39 金相显微镜结构示意图

下面以广州XJ-16型台式显微镜为例分析光路行程（图40）。光源发出的光经过聚光透镜投射到平面反射镜上，反射镜将水平走向的光变为垂直走向，自下而上穿过孔径光圈、视场光圈、平面玻璃（垂直照明器）和物镜，投射到试样磨面上；由试样磨面反射进入物镜的光又自上而下照到平面玻璃上，反射后的水平走向光束进入棱镜，通过折射、反射后进入目镜。

机械系统：机械系统主要包括载物台、粗调机构、微调机构、物镜转换器和机座等。

载物台是用来支撑被观察试样的工作台。XJ-16B型显微镜的载物台用手轻轻的推拉，他能沿水平方向在一定的范围内进行前后、左右移动，以改变被观察的部位。而XJP-3A型及4XB型显微镜的载物台进行前后、左右水平移动，是靠转动载物台旁边垂直杆上装置的两个旋转手轮来实现。

图40  XJ-16B型台式光学金相显微镜光路行程示意图

粗调机构（即粗调手轮）是在较大行程范围内，用来改变物体和物镜前透镜间轴向距离的装置。一般采用齿轮齿条传动装置。

微调机构（即微调手轮）是在一个很小的行程范围内（约2mm），调节物体和物镜前透镜间轴向距离的装置。一般采用微调齿轮传动装置。

物镜转换器是为了便于更换物镜而设置的装置。转换器上同时可装三个放大倍数不同的物镜，以任意将所需物镜转至并固定在显微镜光轴上。

2.使用金相显微镜时应注意的事项

光学金相显微镜是贵重的、精密的光学仪器，在使用时一定要自觉遵守实验室的制度何必要的规定：

（1）初次使用显微镜，首先应了解显微镜的基本原理、构造及各部件的作用和位置等，并详细了解显微镜使用注意事项。。

（2）不能用手和其他物品触摸物镜和目镜，以免在镜头上留下划痕及赃物。若镜头上有灰尘、油脂、污物，要用擦镜头纸去擦。

（3）作观察用的金相样品要干净，不得残留有酒精、水、浸蚀剂等污物，以免腐蚀物镜。

（4）调焦时，应先粗调，后微调。为了避免试样与物镜碰撞，应先转动粗调手轮使试样靠近物镜（但不能接触），然后一面从目镜中观察，一面用手缓慢转动粗调手轮（调焦），使载物台慢慢下降，当视场由暗变亮至出现模糊不清晰的图象时，停止粗调手轮，改用微调手轮，直到看到清晰的图象为止。

（5）观察过程中，不能随意搬动或移动显微镜，以免试样与物镜发生碰撞而导致物镜损坏。

（6）操作要细心，不得有粗暴和剧烈的动作。更换物镜及其他附件时要小心，不得摔在桌上或地板上。

（7）使用中出现故障立即报告老师，不得私自处理。

（8）使用完毕，关断电源，将防尘罩套好。

（三）显微组织数码摄影及图像处理

显微组织数码摄影及图像处理在数字网络显微互动实验室进行。

1.数字网络显微互动实验室功能

数字网络显微互动实验室由教师机、学生机、金相显微镜、数码摄像头、投影仪及视频展示台等硬件系统组成，再配以多媒体互动软件V4.0和图像处理软件MiE V2.0，使其具有以下主要功能：

教师机：广播教学、语音教学、语音对讲、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、分组教学、查看作业、视频直播、黑屏肃静、文件分发、远程开机、远程关机等。

学生机：电子签到，电子举手、图像采集、图像处理、视频回放、定量金相、作业提交等。

2.数字网络显微互动系统使用规则

（1） 为保室内清洁，使用者必须戴鞋罩或换拖鞋方可入内。

（2） 使用者必须与该实验中心教师提前预约，并按约定时间准时到达。

（3） 使用者进入室内后未经教师同意，不准随意乱动设备，否则一旦出现问题或造成设备损坏，则按校有关规定处理。

（4） 使用金相显微镜前应熟悉并掌握其使用方法。

（5）进行数码摄影及定量金相前应熟悉并掌握其操作方法。

（6）使用完毕后，使用者应自觉清扫卫生并盖好设备防尘罩。

（7）使用者离开本室时，应将鞋罩或拖鞋放到指定位置。

3.金相组织数码摄影操作步骤

（1）在显微镜上放好试样，旋动显微镜的调焦手轮，使视场内组织清晰。

（2）双击桌面上的“MiE”图标，进入系统主界面，如图41所示；

（3）点击图1中右侧的“预览”，启动“视频预览”；

（4）拉出显微镜右侧的光路切换拉杆（图42)使显微镜视场内的图像切换到电脑屏幕上。

（5） 再次旋动显微镜的微调手轮，至屏幕上显示出清晰图像。若图像呈现彩色时，点击对话框中的“高级”，再点击新打开窗口中的“默认”，随后用鼠标将“饱和度”按钮调至最左端零点，然后点击该窗口中的“隐藏”关闭此窗口，此时图像将呈现黑白色；

（6）点击窗口右侧的“拍照”，随即查看屏幕右下方弹出对话框中拍照图片的存放位置，拍照结束后，关闭“MiE”窗口；

4.定量金相测量步骤

定量金相测量建立在“金相组织数码摄影操作步骤”的基础上，测量时需预先对选定的组织图像进行拍照并保存。具体步骤如下：

（1）当“MiE”软件处于“视频预览”时，点击“设置”，会弹出如下对话框（图43），在“物镜倍数&测量”栏内选择当前显微镜所使用的物镜倍数（可选倍数有10倍、20倍、40倍三种），“测量单位”默认为微米，点击“确定”。

（注：“视频预览”中的“测量”仅能对所采集的图像进行实时测量，并不能保存测量结果）。

（2）当“MiE”软件处于“图象处理”时，点击“打开”，选择并打开所需测量的图片，点击“测量”并根据需要选择“直线”、“角度”、“椭圆”等，进行测量。以常用的直线测量为例，在图上用鼠标左键点测量的起点，按住左键不放并移动鼠标，系统会实时绘制从起点至当前鼠标位置的一条直线，移动鼠标至测量的终点，松开鼠标左键，测量结束。此时在直线下方会显示测量的长度（见图44）。

（3）点击“标记融合”，再点击“保存”，此时会出现保存图像文件的对话框，更改文件名后保存即可。

5.电子文档报告提交方法

（1）首先关闭所有打开的窗口，即退回到原始桌面；

（2）用右键点击桌面右下方的“小电脑”图标；点击弹出窗口中的“作业提交”；

（3）点击弹出窗口中的“添加文件”图标；添加所要提交的文件。

（4）点击“作业提交”对话框中的“提交文件”图标；在弹出窗口“学生姓名”一栏中填写文件名称（如班级、姓名），随后点击“提交”；

（5）查看教师机确认作业提交。

（6）确认自己的作业已提交后，关闭“作业提交”窗口，恢复到原始桌面。

（7）实验报告电子文稿全部完成并提交给教师用的主机后，方可离开实验室。

四、实验报告内容要求

实验报告内容见附录1，完成电子版并提交到教师机。

图41当前窗口－视频预览

图42  金相组织数码摄像系统

图43 物镜倍数设置

图44  测量长度

实验二 金属材料及热处理综合性实验

一、实验目的

1．使学生进一步了解并掌握金属材料的化学成分、热处理工艺、显微组织结构与力学性能之间的变化规律；

2．初步掌握正确选材、合理制订热处理工艺规范、合理选择热处理设备的一般原则，为毕业后在工作岗位上从事机械产品零件设计奠定良好的基础；

3．了解和熟悉一般光学金相显微镜的结构原理和使用方法、金相显微组织数码摄影及图像处理技术等方面的知识；

4．培养和提高学生的分析问题和解决问题的综合能力、自学能力、动手能力、创新意识和创新能力。

二、实验内容

预设的实验题目（即最终室温下的组织）共10个，即：

1．回火马氏体＋铁素体；

2．一般混合型回火马氏体（即针状马氏体＋板条马氏体）；

3．一般混合型回火马氏体＋屈氏体；

4．回火屈氏体；

5．回火索氏体；

6．粗大混合型回火马氏体（即针状马氏体＋板条马氏体）；

7．细小针状回火马氏体＋粒状碳化物＋少量的残余奥氏体；

8．粗大针状回火马氏体＋较多的残余奥氏体；

9．回火屈氏体＋粒状碳化物；

10．回火索氏体＋粒状碳化物。

三、实验设备

工程材料实验教学中心为本次实验所提供的主要设备有：

1．试样淬火、回火用的管式电阻炉、箱式电阻炉及其炉温测控仪表（图1）；

2．试样淬火用的淬火介质（油或水）及其装置（图2）；

3．装出炉用的钩子或铁钳（图3）；

4．试样淬火态或淬火＋低温回火态硬度测试用的HRD—150型电动洛氏硬度计（图4）；

5．试样退火、正火或调质态硬度测试用的HB—3000型布氏硬度计（图5）；

6．金相试样端面粗磨平及倒角用的S3ST-KW-250型台式砂轮机（图6）；

7．金相试样热风吹干机（图7）；

8．金相试样抛光用的P—2型双盘金相试样抛光机（图8）

9．金相显微组织观察与分析用的4XC型台式光金相学显微镜及MIE图像采集、分析处理软件系统及其装置（图9）。

a）淬火用SYS-G-1-10型管式电阻炉            （b）回火用SX2-4-10型箱式电阻炉

图1热处理炉及炉温测控仪表

图2淬火用油桶及水桶                 图3 装出炉用的钩子

图4 HRD—150型洛氏硬度计                   图5 HB—3000型布氏硬度计

图6 S3ST-KW-250型台式砂轮机                 图7 金相试样热风吹干机

图8 P—2型双盘金相试样抛光机

图9 4XC型光学金相显微镜及图像采集、处理系统装置

四、实验材料

金属材料的化学成分及不同的热处理工艺对其性能有直接的影响。工程材料实验教学中心提供Φ15×20mm的试样，其材料分别为：20Cr、40Cr、45、T8、T10A、9SiCr、GCr15、60Si2Mn、20CrMnTi等钢。学生应根据选定的实验题目（最终要求的室温组织）从上述材料中选取合适的材料。

五、实验步骤及要求

1.材料选择、热处理工艺方案制订及试件热处理质量检验

依据选定的实验题目，进行合理选材；制订淬火、回火热处理工艺规范；选择合理的淬火、回火热处理设备、淬火介质及工装夹具；选择检测试件热处理质量（如金相组织、硬度等）的检验方法、仪器设备类型及型号等。

在进入热处理淬火实验室前，附录2实验报告表1中前10项内容一定要填写完整，并交实验指导教师审阅，签字批准后方可进行试样淬火操作。

2.试样的淬火

进入淬火室后，应先熟悉该室墙壁上所挂的管式热处理电阻炉使用规则（图10）。然后装炉（图11）。然后按本人制订的热处理工艺规范及管式热处理电阻炉使用规则进行试样的装炉、出炉及淬火操作等。

图10 管式热处理电阻炉使用规则

图11 淬火试样的捆绑与装炉

3.淬火态试样硬度测试

测试淬火态试样的硬度之前，先在砂轮的侧面将其检验面上的氧化脱碳层磨掉（一般磨去1-2mm），并要磨平。具体磨制方法见实验一。

淬火试样硬度检测前应先熟悉其设备的使用规则及操作步骤，见图12。

图12  HRD-150型电动洛氏硬度计使用规则及操作步骤

4.试样的回火及其硬度测试

淬火态试样的硬度检测后，按制订的回火工艺进行回火处理。回火装炉前应先熟悉回火设备的使用规则后方可进行试样回火操作。回火态试样硬度检测方法类同实验步骤3。

5.金相试样的制备

见实验一。

6.金相组织观察与分析

参考实验项目一中实验内容3．显微组织数码摄影及图像处理。

六、实验报告内容要求

实验报告内容见附录2，完成电子版并提交到教师机。

七、实际操作注意事项

1.因本实验过程中的试样淬火、回火工序全部是使用电阻炉加热，故在装、出试样时必须先切断炉子加热电源再打开炉门，且将炉门开到最大位置，以避免烫伤手。

2.装、出试样时必须使用专用的钳子或钩子，开、关炉门要迅速，炉门打开时间不宜过长，以防炉温降低太多。

3.试样加热透烧后出炉淬火时动作要迅速，以免试样温度下降而影响淬火质量。

4.试样进入淬火介质中应不断搅动，但不能使其露出液面，否则会由于冷却不均而造成试样表面出现软点或得不到所要求的淬火组织。

5.淬火、回火后试样的检测面均要在砂轮或粗砂纸上磨去氧化脱碳层（约1-2mm）后再测定其硬度。硬度测试时，每块试样上只少测试三点并取其平均值作为该试样的最终硬度值。

6.若需改变设定淬火加热温度或回火温度时，其调整工作需先告知指导教师，在指导教师的指导下进行。

7.回火试样硬度检测工作结束后，就可到金相试样的细磨、抛光及浸蚀。

8.金相试样制备好后要经指导教师检查、确认合格后，方可到数字网络显微互动实验室进行金相显微组织观察与分析、组织图像采集与处理、填写电子文档实验报告。

9.整个实验过程中一定要注意人身及设备的安全，不懂的地方应随时询问指导教师，切勿随意乱动。

# Text boxes

错误

正确

摄像头

观察目镜

光切换拉杆

载物台

照明光源

调焦手轮

电源开关

电位器

显微镜

目镜镜筒

平面反射镜

光源

聚光镜

孔径光圈

不

合

格

合格

棱镜组件

眼睛

目镜

视场光圈

平面玻璃镜

（垂直照明器）

物镜

试样

摄像头

观察目镜

光切换拉杆

载物台

照明光源

调焦手轮

电源开关

电位器

显微镜