河南科技大学实验报告

班级  姓名  学号  日期  年  月  日

评阅教师                                 总成绩

一、实验名称

有色金属及其合金显微组织分析

二、实验目的

研究常用铝合金、铜合金及轴承合金的显微组织及这些合金成分、加工过程和组织之间的关系。

三、实验内容

有色金属及其合金组织观察与分析的试样种类见表1。

表1  有色金属及其合金组织试样种类

| 序号 | 材料 | 处理状态 | 显微组织 | 浸蚀剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZL102 | 未变质处理 | Si块+（α+Si针）共晶 | 0.5%氢氟酸水溶液 |
| 2 | ZL102 | 变质处理 | α枝晶+（ α+Si）共晶 | 0.5%氢氟酸水溶液 |
| 3 | H70单相黄铜 | 退火 | α | 三氯化铁盐酸水溶液 |
| 4 | H62双相黄铜 | 退火 | α白+β´黑 | 三氯化铁盐酸水溶液 |
| 5 | ZChSnSb11-6 | 铸态 | α黑+β´白方块+Cu3Sn（枝晶） | 4%硝酸酒精溶液 |
| 6 | ZChPbSb17-1 | 铸态 | (α+β)共晶+Sb+Cu3Sb | 4%硝酸酒精溶液 |
| 7 | Cu-Pb合金 | 铸态 | Cu（白色）+Pb（黑色） | 未浸蚀 |
| 8 | QAL10 | 铸态 | α(白色)+(α+γ2)共析(黑色) | 三氯化铁盐酸水溶液 |
| 9 | QAL10 | 固溶处理930℃淬火 | β'(相当于M) | 三氯化铁盐酸水溶液 |
| 10 | 纯铜 | 形变退火 | 退火孪晶 | 三氯化铁盐酸水溶液 |
| 11 | ZQSn-10 | 铸态 | α+（α+δ）共析 | 三氯化铁盐酸水溶液 |

四、有色金属及其合金组织观察与分析作业题：

1．认真观察分析表2中的组织特征，在图片下的空格内填写：材料、处理状态，并在方框内标出组织名称。

2．ZL102未变质处理与变质处理后的组织与力学性能如何？（10分，得分    ）

答：

3．H70与H62黄铜的组织形态有何差别？为什么？（10分，得分     ）

答：

表2  组织观察与分析作业题（共80分，得分         ）

| 1 对于给定的组织照片标出其材料、 处理状态及其组织名称 80分 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 3 | 4 |
|  | 5 | 6 |
|  | 7 | 8 |