P-2型金相试样抛光机使用规则

主要技术参数：

抛盘直径：Φ200mm

转  速：  1400r/min

电  压：  380V

使用范围：适用于各种金属材料试样的手工抛光

使用规则：

1．抛光时不允许对试样过大加压，以免使电机超载以及撕裂抛光织物。

2．抛光织物应紧贴在抛盘上并扣紧，不可使用已破的抛光织物，否则抛光

时有试样飞出的危险。

3．电机长时间使用后，应及时更换电机高速润滑油。

操作步骤：

1．取下防尘盖7、抛光罩6、铝合金套圈5。

2．把湿润的抛光织物4平整的铺贴在抛光盘3上。

3．用铝合金套圈将抛光织物紧扣在抛光盘上、盖好抛光罩。

4．在排水管出口处放置容器，使废抛光液排入容器内。

5．将抛光机上的电源开关旋至“开”的位置，电动机1启动，待抛光盘旋转正常后，进行抛光工作。

6．抛光结束后应及时关闭所有电源、清扫卫生、盖上防尘盖。

P-2 型金相试样抛光机结构