河南科技大学实验报告

班级  姓名  学号  日期  年  月  日

评阅教师                                 总成绩

一、实验名称

二元合金的显微组织分析

二、实验目的

1. 掌握根据相图分析合金凝固组织的方法；

2. 熟悉典型共晶系合金的显微组织特征；

3. 了解初晶及共晶形态。

三、实验内容

二元合金的成分和组织观察与分析的试样种类见表1。

表1  实验用二元合金的成分和组织

| 序号 | 合金系 | 类别 | 处理状态 | 显 微 组 织 | 浸 蚀 剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu-Ni | 匀晶 | 铸态 | α 枝晶 | 氯化铁盐酸水溶液 |
| 2 | Cu-Ni | 匀晶 | 扩散退火 | α | 氯化铁盐酸水溶液 |
| 3 | Pb-Sn | 共晶 | 铸态 | （α +β）共晶 | 4%硝酸酒精溶液 |
| 4 | Pb-Sn | 亚共晶 | 铸态 | α+（α+β）共晶+βⅡ | 4%硝酸酒精溶液 |
| 5 | Pb-Sn | 过共晶 | 铸态 | β+（α+β）共晶+αⅡ | 4%硝酸酒精溶液 |
| 6 | Pb-Sn | 离异共晶 | 铸态 | α+β | 4%硝酸酒精溶液 |
| 7 | Pb-Sb | 共晶 | 铸态 | （α+β）共晶 | 4%硝酸酒精溶液 |
| 8 | Pb-Sb | 亚共晶 | 铸态 | α+（α+β）共晶+βⅡ | 4%硝酸酒精溶液 |
| 9 | Pb-Sb | 过共晶 | 铸态 | β+（α+β）共晶+αⅡ | 4%硝酸酒精溶液 |
| 10 | Al-Si | 未变质 | 铸态 | （α+Si）共晶 | 0.5%HF水溶液 |
| 11 | Al-Si | 变质处理 | 铸态 | α+（α+Si）共晶 | 0.5%HF水溶液 |

四、二元合金的成分和组织观察与分析作业题：

1．认真观察分析表2中的组织特征，在图片下方的空格内填写：材料、处理状态和组织名称,并在图片中有箭头所指位置的组织名称填写该文件框内（共64分）

2．ZL102未变质处理与变质处理后的组织与力学性能如何？（12分，得分    ）

答：

3．Pb-Sb合金的过共晶组织与亚共晶组织有何差别？为什么？（12分，得分     ）

答：

4.什么叫枝晶偏析？说明其形成原因，当铸件中出现了枝晶偏析如何消除。（12分，得分     ）

答：

表2  二元合金的显微组织分析作业题（共64分，得分         ）

| 1 对于给定的组织照片标出其材料、 处理状态及其组织名称 80分 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 3 | 4 |
|  | 5 | 6 |
|  | 7 | 8 |

五、对实验教学的建议和体会

将你实验后的体会和建议填写表3中，以便我们总结和改进今后的实验工作。

表3  实验后的个人体会和建议

| 体 会 |  |
| --- | --- |
| 建 议 |  |